#### Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи (ГОСТ 15892-70 )

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
ГОСТ 15892-70

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ:

1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 2,5 мм, предельное отклонение ± 0,06

МАТЕРИАЛ:

низкоуглеродистая сталь марок Т; Ст1кп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр проволоки, мм | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врем. сопр. разрыву sв, Н/мм2 (кгс/мм2) не менее | 290-490 (30-50) | 290-490 (30-50) | 290-490 (30-50) | 290-490 (30-50) | 290490 (30-50) |
| Относителное удлинение, d200, % не менее | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число перегибов, не менее | 8 | 15 | 10 | 15 | 21 |
| Число скручиваний, не менее | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 |

* При спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник диаметром, равным удвоенному диаметру проволоки, цинковое покрытие не должно растрескиваться и отслаиваться. Число витков не менее шести. 
Поставка в мотках из одного отрезка проволоки, массой не более 80 кг, без упаковки.