## Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды

Электроизоляционные лаки представляют собой растворы глифталевых или пентафталевых смол,модифицированных натуральными растительными маслами, жирными кислотами растительных масел,дистиллированным талловым маслом в органических растворителях.

Электроизоляционный лак ГФ-95
ГОСТ 80180-70

Электроизоляционный пропиточный лак ГФ-95 с добавкой меламиноформальдегидной смолы, предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости В. (130°С)

Электроизоляционный лак ГФ-985
ТУ 16-504.012-77

Электроизоляционный пропиточный лак ГФ-985, применяется в электрокабельной промышленности при изготовлении обмоточных проводов.

Электроизоляционный лак МЛ-92Н
ТУ 16-504.012-77

Представляет собой раствор смеси глифталевого лака и карбамидоформальдегидной смолы в органических растворителях. Лак предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.

Электроизоляционный лак ФЛ-98
ГОСТ 12294-66

Представляет собой раствор смеси полуфабрикатной алкидной смолы () и резольно-бутанольной смолы РБ (). Используется для пропитки обмоток электродвигателей с изоляцией класса нагревостойкости В  (130°С)

# Основные технические характеристики

ГФ-95, ГФ-985, МЛ-92Н, ФЛ-98

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | ГФ-95 | ГФ-985 | МЛ-92Н | ФЛ-98 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, с. | 30-50 | 40-60 | 25-50 | 35-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 46-52 | не менее 60 | 48-53 | 50-54 |
| Кислотное число, мг КОН, не более | 12 | - | 10 | 10 |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более | 105-110°С 2 ч. | при 210°С 20 мин. при 280°С 8 мин. | (130±2)°С 1 ч. | (120±2)°С 2 ч. |
| Термоэластичность пленки при температуре (150±2)°С, ч, не менее | 48 | при 210°С 20 | 48 | - |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С усл. ед., не менее | 0,42 | - | 0,3 | - |
| Маслостойкость пленки, Н, не менее | 59 | - | 78 | 78 |
| Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее: - при температуре (20±2)°С - при температуре (130±2)°С - после воздействия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С | 70 При 120°С - 45 25 | 50 - 15 | 70 40 30 | 70 40 45 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом*м, не менее: -при температуре (20±2)°С -при температуре (130±2)°С -после воздействия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С | 1012 - 1010 | - - - | 1012 107 1010 | 1012 10 8 1010 |

Электроизоляционные лаки хранят с соблюдением требований ГОСТ 9980.5-86, в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Пентафталевый лак ПФ-283 
ГОСТ 5470-75

Пентафталевый лак ПВ-283 изготавливается с применением талового масла и пентаэритрита. Имеет повышенную 
прочность и предназначается для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, паркету, эксплуатируемых 
внутри помещений.

# Основные технические характеристики

ПФ-283

| Наименование показателя | Норма для марки ПФ-283 |
| --- | --- |
| Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, с. | 40-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50±2 |
| Кислотное число, мг КОН, не более | - |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более -при температуре (15-35)°С -при температуре (20±2)°С -при температуре (60±2)°С -при температуре (100-110)°С, мин. | 36 3 - |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее | 80 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 усл. ед., не менее | 0,35 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 8 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Цвет по йодометрической шкале мг J2/100 см3, не темнее | 300 |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Бакелитовый лак ЛБС-1
ГОСТ 901-78
Лак бакелитовый представляет собой паствор фенолоформальдегидных смол резольного типа в этиловом спирте. Предназначен для склеивания пропитки и покрытия различных материалов, а также для изготовления лакотканей и т.п.

# Основные технические характеристики

ЛБС-1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля смолы, % | 52-60 |
| Вязкость динамическая, мПА-с | 100-900 |
| Массовая доля свободного фенола, %, не более | 9 |
| Время желатинизации, с | 50-100 |
| Массовая доля воды, %, не более | 10 |

Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления.

Эмали электроизоляционные предназначены для покрытия и отделки обмоток электрических машин и аппаратов с длительной рабочей температурой до 130°С.

Эмаль электроизоляционная ГФ-(б)-92ХС, ГФ-(б)-92ХК
ТУ 16-95 И05.0211.008 ТУ

Эмаль электроизоляционная предназначена для покрытия и отделки обмоток электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости В. (130°С)

# Основные технические характеристики

ГФ-(б)-92, ГФ-(б)-ХК

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | Ед.изм | ГФ-92ХК | ГФ-92ХС |
| Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, с. | С | 20-60 | 20-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | % | 49-57 | 49-57 |
| Укрывистость высушенной пленки, не более | г/м2 | 80 | 125 |
| Время высыхания пленки, ч, не более: | - | - | -- |
| - до степени 3 при температуре (20±2)°С - до степени 4 при температуре (20±2)°С | 24 120 | 24 120 | - |
| Степень перетира, не более | Мкм | 25 | 20 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору М-3, не менее | усл .ед | 0,45 | 0,45 |
| Термоэластичность пленки при температуре (150±2)°С, не менее | ч. | 5 | 10 |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Эмаль КО-976 (красно-коричневая)
ТУ 16-504.048-82

Эмаль КО-976 предназначена для покрытия обмоток электрических машин (горячей сушки).

Эмаль КО-983 (красно-коричневая) 
ТУ 16-89И79.0275.001 ТУ

Эмаль КО-983 предназначена для предназначена для защитного покрытия и ремонта покрытий деталей 
электрических машин (холодной сушки).

# Основные технические характеристики

КО-976, КО-983

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | Ед.изм | КО-976 | КО-983 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, с. | с | 40-140 | 40-140 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | % | 67-73 (2r/0,5ч/ 200°С) | 67-73 (2r/0,5ч/ 200°С) |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более при 200°С | Мин | 30 | - |
| Электрическая прочность, не менее при (15-35)°С 45-75% | МВ/м | 50 | 50 |
| Время высыхания покрытия до степени 3, не более при (20±0,5)°С -165°С -200°С | ч мин мин | - - 30 | 24 - - |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее: -при температуре (15-35)°С -при температуре 180°С -после выдержки 24 ч. (23°С) 93% М (15-35) °С 45-75% | Ом*м | 10 12 1010 10 8 | 1012 - 109 |

Эмаль КО-976, КО-983 должна храниться с соблюдением положений ГОСТ 9980.5-86, на складе при температуре: 5..350С.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.