## Миканиты, микаленты

| Марка | Композиция | К.Н., 0 C | Габариты |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокладочные миканиты ПФГ ГОСТ 6121-75 | Слюда флогопит, глифталевое связующее | 130 | Листы шириной от 500 до 680 мм и длиной 860± 20 мм . Толщина 0,15; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 мм . |
| ПМГ | Слюда мусковит, глифталевое связующее | 130 |  |
| ПФК | Слюда флогопит, кремнийорганическое связующее | 180 |  |
| Формовочные миканиты ФМГ-СБ, ФФГ-СБ, ФМГА-СБ, ФФГА-СБ ГОСТ 6120-75 | Слюда мусковит или флогопит, слюдяная бумага, глифталевое связующее | 130 | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,40; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5мм |
| ФМП-СБ, ФФП-СБ, ФМПА-СБ, ФФПА-СБ | Слюда мусковит, слюдяная бумага, полиэфирное связующее | 155 | Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм . |
| ФМК-СБ, ФФК-СБ, ФФКА-СБ | Слюда мусковит, слюдяная бумага, кремнийорганическое связующее | 180 | Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 мм . |
| Формовочные миканиты ФФГ, ФМГ, ФФГА, ГОСТ 6122-75 | Слюда флогопит или мусковит, глифталевое связующее | 130 | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680 мм . Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм |
| ФФП, ФМП, ФФПА, ФМПА | Слюда флогопит или мусковит, полиэфирное связующее | 155 |  |
| ФФК, ФМК, ФФКА | Слюда флогопит или мусковит, кремнийорганическое связующее | 180 |  |
| Гибкие миканиты ГФС, ГМС ГОСТ 6120-75 | Слюда флогопит или мусковит, масляно-глифталевое связующее | 130 | Листы длиной 860±20мм шириной от 500 до 680 мм . Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 мм |
| ГФК ГОСТ 6120-75 | Слюда флогопит, кремнийорганическое связующее | 180 |  |
| Гибкие стекломиканиты ГФС-Т, ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Слюда флогопит, стеклоткань, масляно-глифталевое связующее | 130 | Листы длиной 860±20мм и шириной от 500 до 680 мм Толщина ГФС-Т, ГФК-Т 0,22; 0,25; 0,3; 0,5 мм |
| ГФК-Т, ГФК-ТТ | Слюда флогопит, стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 180 | Толщина ГФС-ТТ, ГМС-ТТ - 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6 мм |
| ГМС-ТТ | Слюда мусковит, стеклоткань, масляно-глифталевое или кремнийорганическое связующее | 130 | Толщина ГМК-ТТ, ГФК-ТТ - 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6 мм |
| ГМК-ТТ |  | 180 |  |
| Микалента ЛФС-ТТ | Слюда флогопит, стеклоткань, масляно-глифталевое связующее | 130 | Рулоны и ролики D(100±10) мм и шириной от 15 до 860 мм , намотанные на жесткую втулку диаметром не менee 30 мм . Толщина 0,1; 0,13; 0,15; 0,17; 0,21 мм . |
| Микалента ЛФК-ТТ ГОСТ 4268-75 | Слюда флогопит, стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 180 |  |
| Микалента ЛМК-ТТ ГОСТ 4268-75 | Слюда мусковит, стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 180 |  |
| Микалента ЛМЧ-ББ | Слюда мусковит, стеклоткань, масляно-битумный лак (черный) | 130 | Ролики D (100+10)мм и шириной от 10 до 30мм. Толщина от 0,1 до 0,21мм |
| Микалента ЛФЧ-ББ | Слюда флогопит, стеклоткань, масляно-битумный лак (черный) |  |  |

Технические характеристики: миканит

| Марка | Электрическая прочность, не менее при (15-35)°С 45-75%, кВ/мм | Массовая доля компонентов, % |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 0,15- 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7-1,0 | 1,5 | свя- зующе- го | слюды | летучих в-в, не более |
| ПФГ | 34 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | 18 | 16 | - | 8-20 | 80-92 | - |
| ПМГ | 34 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | 18 | 16 | - | 8-20 | 80-92 | - |
| ПФК | 34 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | 18 | 16 | - | 9-18 | 82-91 | - |
| ФМГ-СБ; ФМГ | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 14-20 | 80-86 | 1 |
| ФМГА-СБ; ФМГА | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 8-14 | 86-92 | 1 |
| ФМК-СБ; ФМК | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 18-33 | 67-82 | 1 |
| ФФК-СБ; ФФК | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 16-31 | 69-84 | 1 |
| ФФКА-СБ; ФФКА | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 9-16 | 84-91 | 1 |
| ФФГ-СБ; ФФГ | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 14-20 | 80-86 | 1 |
| ФФГА-СБ; ФФГА | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 8-14 | 86-92 | 1 |
| ФФП-СБ; ФФП | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 12-20 | 80-88 | 1 |
| ФФПА-СБ; ФФПА | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 7-12 | 88-93 | 1 |
| ГФС | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | 10-25 | 75-90 | 5 |
| ГМС | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | 10-25 | 75-90 | 5 |
| ГФК | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 12-31 | 69-88 | 5 |
| ГФС-Т | 20 | 20 | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 13-25 | не менее 50 | 4 |
| ГФС-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 15-30 | не менее 40 | 4 |
| ГМС-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | - | 17 | - | - | - | 15-30 | не менее 40 | 4 |
| ГФК-Т | 20 | 20 | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 20-36 | не менее 45 | 2 |
| ГФК-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 20-36 | не менее 35 | 2 |

s

В наименовании марок применяются обозначения

Первая буква: Ф – формовочный, Г – гибкий, П – прокладочный, Л – микалента, вторая буква: Ф – флогтип, М – мусковит, С – смесь флоготипа и мусковита, третья буква: С – масляно-глифталевый лак, Г – глифталевая смола, четвертая буква: А – пониженное содержание склеивающего вещества, Т – подложка из стеклоткани, ТТ – 2 подложки из стеклоткани, Б – подложка из микалентной бумаги, ББ – оклеено микалентной бумагой с 2-х сторон.

Технические характеристики: микалента

| Марка | Электрическая прочность, не менее при (15-35)°С 45-75%, кВ/мм | Массовая доля компонентов, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | слюды, не менее | cвязующего в-ва | Летучих в-в, не более |
| Толщина, мм | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 |  |  |
| ЛФС-ТТ | 23 | 23 | 22 | 20 | 14 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 15-30 | 1,5 |
| ЛФК-ТТ | 24 | 23 | 22 | 19 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 17-33 | 1* |
| ЛМК-ТТ | 24 | 23 | 20 | 19 | 13 | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 17-33 | 1 |