## Фторопластовые изделия

Фторопласт - полимер фторопроизводных этилена. Отличается высокой химической стойкостью, не разрушается даже при кипячении. Вместе с феноменальной инертностью фторопласт характеризуется малой пористостью, отличными электрическими и механическими свойствами. Хорошая механическая прочность сохраняется в области температур от -190°С до +250°С. 

Применение:
Заготовки из фторопласта-4 общего назначения (стержни, пластины, втулки, диски, профили) предназначаются для изготовления путем механической обработки уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, работающих в интервале температур от - 196°С до + 250°С.

Антифрикционные композиции на основе фторопласта-4 (стержни, пластины, втулки, диски, профили из Ф4К20 (добавка 20 % кокса), из Ф4К15М5 (добавка 15 % кокса и 5 % дисульфида молибдена), Ф4С15 (добавка 15% стекловолокна), из Ф4УВ15 (добавка 15 % углеродистого волокна), из Ф4К15УВ5 (добавка 15% кокса и 5% углеродистого волокна), из Ф4М5 (добавка 5% дисульфида молибдена)). Данные заготовки предназначаются для изготовления путем механической обработки различных деталей антифрикционного назначения, в том числе поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет и т.п., работающих в интервале температур от - 60°С до + 250°С.

Трубки, трубы и фасонные части трубопроводов - для транспортировки агрессивных сред за исключением расплавленных щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.

Пленка и лента из фторопласта-4 (марки ИН, ПН, ИО, ЭО) предназначаются для электроизоляции.

Материал фторопластовый уплотнительный (ФУМ) - уплотнительный материал для фланцевых и резьбовых соединений. Диапазон температур от - 60°С до + 150°С.

Лакоткань на основе фторопласта-4Д предназначена для изготовления транспортерных лент, крупногабаритных защитных клапанов и т.д.

Изделия из фторопласта общего назначения

| Наименование | Ед. изм. | Размеры | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Стержни горизонтального и вертикального прессования | мм | Диаметр от 10мм до 800мм, высота от 50мм до 390мм | Для изготовления деталей путем механической обработки. Рабочий интервал температур от -269 до 250°С |
| Втулки прессованные | мм | Диаметр нар. от 50мм до 284мм, диаметр внутр. от 20мм до 175мм, высота от 50мм до 100мм |  |
| Пластины прессованные | мм | От 200мм х 200мм до 500мм х 500мм, толщина от 2мм до 50мм |  |

Фторопласт Ф-4. Физические свойства

| Плотность, г/см3 | 2,14 - 2,26 |
| --- | --- |
| Теплоемкость, кал/г°С | 0,25 |
| Коэффициент линейного расширения 1х10-5/°С | 8-25 |
| Теплопроводность, ккал/м.ч °С | 0,2 |
| Температура стеклования, °С | -120 |
| Температура плавления, °С | 327 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -269 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 260 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0 |
| Теплостойкость по Вика, °С | 110 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | не менее 22.5 |
| Термостабильность при 415 °С, ч | не менее 100 |

Фторопласт Ф-4. Механические свойства

| Предел прочности при растяжении, кгс/см2 | 200-300 |
| --- | --- |
| Удлинение при разрыве, %: относительное остаточное | 300-350 350-500 250-350 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см2 | 120 |
| Модуль упругости при сжатии, кгс/см2 | 7000 |
| Предел прочности при статическом изгибе, кгс/см2 | 110-140 |
| Модуль упругости при изгибе (при 20°С), кгс/см2 | 4700 |
| Удельная ударная вязкость, кгс. см/см2 | более 100 |
| Твердость по Бринелю, кгс/мм2 | 3-4 |
| Коэффициент трения по стали, | 0,2 |
| Качество механической обработки | превосходное |

Фторопласт Ф-4. Химические свойства

| Температура разложения, °С | выше 415 |
| --- | --- |
| Потеря массы за 5 часов, % | 0,2 (при 420°С за 3 часа) |
| Горючесть | не горит |
| Атмосферостойкость | превосходная |
| Кислотостойкость | стоек |
| Щелочестойкость | стоек |

Фторопласт Ф-4. Электроизоляционные свойства

| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см | 10^17-10^20 |
| --- | --- |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | не менее 10^17 |
| Электрическая прочность, В/м | не менее 25*10^6 |
| Диэлектрич. проницаемость при частоте 103Гц | 1.9-2.2 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 103 Гц | 0.0002-0.0003 |
| Дугостойкость, сек | 250 |