## Изофлекс, Синтафлекс

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Изофлекс191
ТУ 3491-003-00214639-01

Изофлекс 191 представляет собой слоистую композицию из стеклянной ткани, оклеенной с двух сторон полиэфирной пленкой. Применение материала – пазовая изоляция, крышка-клин, межслойные прокладки для низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С). Ресурс работы – 20 000 ч.

# Основные технические характеристики

Изофлекс 191

| Наименование показателя | Ед. изм. | Изофлекс 191 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0,13 ±0.02 | 0,15 ±0.02 | 0,17 ±0.02 | 0,20 ±0.03 | 0,25 ±0.03 | 0,30 ±0.05 | 0,35 ±0.05 | 0,40 ±0.05 | 0,45 ±0.05 | 0,50 ±0.05 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Пробивное напряжение, не менее: в исходном состоянии после перегиба | кВ | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении - в поперечном направлении | Н/см | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 | 140 100 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 173 | 194 | 221 | 315 | 354 | 489 | 538 | 664 | 670 | 839 |

Изофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Имидофлекс 292
ТУ 3491-003-00214639-01

Имидофлексa 191 представляет собой слоистую композицию из стеклянной ткани, оклеенной полиимидной пленкой с двух сторон. Применение материала – пазовая изоляция, крышка-клин, межслойные прокладки для низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости Н (180°С). Ресурс работы – 20 000 ч.

# Основные технические характеристики

Имидофлекс 292

| Наименование показателя | Единица измерения | Имидофлекс 292 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0.13 ±0.02 | 0.15 ±0.02 | 0.17 ±0.02 | 0.20 ±0.03 | 0.25 ±0.03 | 0.30 ±0.05 | 0.35 ±0.05 | 0.40 ±0.05 | 0.45 ±0.05 | 0.50 ±0.05 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | Н/см | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 | 120 100 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пробивное напряжение, не менее: в исходном состоянии после перегиба | кВ | 8 6 | 8 6 | 8 6 | 9 6 | 9 6 | 9 6 | 9 6 | 9 6 | 9 6 | 9 6 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 170 | 193 | 244 | 287 | 377 | 413 | 542 | 636 | 811 | 892 |

Имидофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Элифлекс 21
ТУ 3491-003-00214639-01

Элифлекс 21 представляет собой двухслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны полиимидной пленкой. Элифлекс применяется для пазовой изоляции, крышки-клина, межслойной изоляции низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С), для пазовой изоляции электродвигателей компрессоров бытовых холодильников с рабочей температурой 130°С. Пригоден для механизированной изолировки статоров. Фреономаслостойкая изоляция. Ресурс работы 30.000 часов.

# Материал электроизоляционный пленкосодержащий Элифлекс 212
ТУ 3491-003-00214639-01

Элифлекс 212 представляет собой трехслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиимидной пленкой. Элифлекс применяется для пазовой изоляции, крышки-клина, межслойной изоляции низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С), для пазовой изоляции электродвигателей компрессоров бытовых холодильников с рабочей температурой 130°С. Пригоден для механизированной изолировки статоров. Фреономаслостойкая изоляция. Ресурс работы 45.000 часов.

# Основные технические характеристики

Элифлекс 212, 21

| Наименование показателя | Ед. изм. | Элифлекс 212 | Элифлекс 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0.19 ±0.02 | 0.25 ±0.03 | 0.27 ±0.03 | 0.32 ±0.03 | 0.43 ±0.05 | 0.47 ±0.05 | 0.15 ±0.02 | 0.19 ±0.02 | 0.23 ±0.03 | 0.25 ±0.03 | 0.32 ±0.03 | 0.37 ±0.03 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в исходном состоянии в продольном направлении, не менее: | Н/см | 190 | 210 | 230 | 320 | 380 | 400 | 130 | 170 | 190 | 200 | 210 | 300 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии в продольном направлении, не менее: | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Жесткость при сжатии кольца, не менее | Н | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1100 | 100 | 200 | 300 | 350 | 650 | 950 |
| Пробивное напряжение, не менее | кВ | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 260 | 340 | 360 | 440 | 600 | 640 | 211 | 246 | 316 | 337 | 421 | 491 |

Элмикафлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 51П
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 51П представляет собой двухслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки и полиэфирной бумаги, пропитанную смолой со стороны бумаги. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина, межслойная изоляция низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости В (130°С). В сочетании с более нагревостойкими пропиточными составами допускается применение с длительно допустимой рабочей температурой 155°С. Ресурс работы 30 000 ч.

# Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 515П
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 515П представляет собой трехслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиэфирной бумагой, пропитанную смолой с двух сторон. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина, межслойная изоляция низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости В (130°С). В сочетании с более нагревостойкими пропиточными составами допускается применение с длительно допустимой рабочей температурой 155°С. Ресурс работы 30 000 ч.

# Основные технические характеристики

Синтофлекс 51П, 515П

| Наименование показателя | Ед. изм. | Синтофлекс 51П | Синтофлекс 515П |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,47 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 160 110 | 180 130 | 220 150 | 250 250 | 300 300 | 350 350 | 170 100 | 180 120 | 210 190 | 240 220 | 280 260 | 370 300 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в поперечном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 160 100 | 180 130 | 200 150 | 250 250 | 300 300 | 350 350 | 180 90 | 190 130 | 230 200 | 260 230 | 300 280 | 390 300 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 300 | 350 | 600 | 800 | 900 | 950 | 300 | 350 | 500 | 720 | 900 | 1050 |
| Жесткость при сжатии кольца, не менее | Н | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 200 | 210 | 350 | 480 | 650 | 1200 |
| Пробивное напряжение, не менее: - в исходном состоянии - после перегиба | кВ | 11 10 | 11 10 | 15 14 | 18 16 | 22 20 | 25 21 | 12 11 | 12 11 | 16 14 | 18 16 | 22 20 | 25 21 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 189 | 224 | 315 | 399 | 469 | 539 | 238 | 273 | 343 | 366 | 448 | 588 |

Синтофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 61
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 61 представляет собой двухслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны полиэфирно-арамидной бумагой.Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С).Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 20 000 часов.

# Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 81
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 81 представляет собой двухслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с одной стороны арамидной бумагой. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С). Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 30 000 часов.

# Основные технические характеристики

Синтофлекс 61, 81

| Наименование показателя | Ед. изм. | Синтофлекс 61,81 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0.17 ±0.02 | 0.19 ±0.02 | 0.25 ±0.02 | 0.32 ±0.03 | 0.37 ±0.03 | 0.42 ±0.04 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 160 100 | 180 130 | 230 150 | 280 200 | 320 220 | 350 250 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в поперечном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 100 90 | 120 100 | 200 150 | 300 200 | 320 250 | 320 250 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 390 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1050 |
| Жесткость при сжатии кольца, не менее | Н | 100 | 200 | 500 | 800 | 950 | 1400 |
| Пробивное напряжение, не менее -в исходном состоянии -после перегиба | кВ | 11 10 | 13 12 | 15 14 | 17 15 | 20 18 | 25 20 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 197 | 232 | 323 | 407 | 477 | 547 |

Синтофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 616
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 616 представляет собой трехслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон полиэфирно-арамидной бумагой. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости B (130°С) и F(155°С). Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 30 000 часов на класс В и 20000 часов на класс F.

# Основные технические характеристики

Синтофлекс 616

| Наименование показателя | Ед. изм. | Синтофлекс 616 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0.23 ±0.02 | 0.25 ±0.02 | 0.30 ±0.03 | 0.32 ±0.03 | 0.37 ±0.03 | 0.47 ±0.04 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 170 160 | 180 170 | 210 200 | 240 200 | 300 280 | 380 300 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в поперечном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 180 170 | 190 180 | 230 210 | 260 240 | 320 290 | 400 300 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 420 | 530 | 570 | 730 | 930 | 1150 |
| Жесткость при сжатии кольца, не менее: | Н | 170 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1500 |
| Пробивное напряжение, не менее в исходном состоянии после перегиба | кВ | 12 11 | 12 11 | 16 14 | 18 16 | 22 20 | 25 21 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 254 | 289 | 359 | 380 | 464 | 604 |

Синтофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.

Материал электроизоляционный пленкосодержащий Синтофлекс 818
ТУ 3491-003-00214639-01

Синтофлекс 818 представляет собой трехслойную композицию, состоящую из полиэфирной пленки, оклеенной с двух сторон арамидной бумагой. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С). Пригоден для механизированной изолировки статоров. Ресурс работы 45 000 часов.

# Основные технические характеристики

Синтофлекс 818

| Наименование показателя | Ед. изм. | Синтофлекс 818 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная толщина | мм | 0.23 ±0.02 | 0.25 ±0.02 | 0.30 ±0.03 | 0.32 ±0.03 | 0.37 ±0.03 | 0.47 ±0.04 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 190 110 | 220 150 | 250 170 | 270 200 | 330 250 | 400 300 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении в поперечном направлении, не менее: в исходном состоянии после перегиба | Н/см | 120 100 | 150 120 | 170 140 | 200 150 | 300 200 | 350 300 |
| Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении | % | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| Стойкость к надрыву, не менее | Н | 420 | 530 | 570 | 730 | 930 | 1150 |
| Жесткость при сжатии кольца, не менее: | Н | 230 | 350 | 450 | 650 | 950 | 1500 |
| Пробивное напряжение, не менее в исходном состоянии после перегиба | кВ | 12 11 | 12 11 | 16 14 | 18 16 | 22 20 | 25 21 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 254 | 289 | 359 | 380 | 464 | 604 |

Синтофлекс поставляется в рулонах (намотан на жесткую втулку с внутренним диаметром 76±1, 120±1 мм; диаметр от 100 до 350 мм; ширина 450±10 или 900±10 мм) и листах (с линейными размерами от 200 до 900 мм). Гарантийный срок хранения (при соблюдении условий хранения и транспортировки по ГОСТ 27386): - 12 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 27386.