## Лакоткани, стеклолакоткани

| Наименование материала | Композиционный состав | К.Н., °С | Размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Лакоткань ЛШМ, ЛШМС | Шелковая ткань, масляное связующее | 105 | Рулоны шириной (600-1100)±2,5% мм. Толщина 0,06- 0,2 мм . |
| Лакоткань ЛКМ, ЛКМС | Капроновая ткань, масляное связующее |  | Рулоны шириной (600-1100)±2,5% мм. Толщина 0,10- 0,17 мм . |
| Стеклолакоткань ЛСМ , ЛСММ | Стеклоткань, масляное связующее | 120 | Рулоны шириной (690-1140)±2,5% мм. Толщина 0,12- 0,20 мм . |
| Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК | Стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 180 | Рулоны шириной (690-1140)±2,5% мм. Толщина 0,12- 0,20 мм . |
| Стеклолакоткань ЛСКЛ | Стеклоткань, кремнийорганическое связующее | 155 | Ролики шириной 10;15;20;25; 30 мм . Толщина 0,12- 0,15 мм . |

Назначение:

Лакоткани ЛШМ, ЛШМС, ЛКМ, ЛКМС в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. Для ЛШМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенными диэлектрическими свойствами. Для ЛКМС допускается работа в трансформаторном масле, отличается повышенной эластичностью и диэлектрическими свойствами.

Стеклолакоткань ЛСМ , ЛСММ в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. ЛСММ – маслостойкая

Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК -155/180 в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах и для изготовления композиционных материалов электротехнического назначения.

Стеклолакоткань ЛСКЛ в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах.

В наименовании марки лакостеклотканей применяются обозначения:

ЛС – лакостеклоткань, К – кремний органический лак, М – масляный лак, Л - липкая

Лакотканей:

Л – лакоткань, К – Капрон, Ш – шелк, М – масляный, С – специальная

Технические характеристики: лакоткань, стеклоткань

| Марка | ЛШМ | ЛШМс | ЛКМ | ЛКМс | ЛСКЛ | ЛСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм | от 0,08; до 0,15 | от 0,06 до 0,15 | от 0,10 до 0,15 | от 0,10 до 0,15 | от 0,12 до 0,15 | от 0,15 до 0,20 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см На образцах нарезанных вдоль основы | от 22 до 30 | от 18 до 30 | от 24 до 30 | от 24 до 30 | от 90 до 105 | от 105 до 150 |
| Удельное объемное электрическое сопротивл., при (15-35)С 45-75% не менее, Ом*м после выдержки 96ч при 23 С 93% | 1*1011 1*108 | 1*1011 1*108 | 1*1011 1*108 | 1*1011 1*108 | 1*1010 --- | 1*1011 1*1010 |

Технические характеристики: стеклоткань

| Марка ткани, НДТ | ЭЗ-200 | Э4/1 - 46 | Э4 – 30П | Э1 – 125П | Э2 – 62П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина, см | 95 +0,9 | 107+1,0 | 95+0,9 | 95+0,9 |  |
| Толщина, мм | 0,190±0,02 | 0,046±+0,005 | 0,03±0,003 | 0,125±0,010 | 0,062±0,005 |
| Поверхностная плотность, г/ м2 | 200 ±16 | 45±5 | 27±3 | 145±9 | 67±5 |
| Плотность нитей, см Основа Уток | 10+1 9±1 | 24+1 18±1 | 24+1 21+1 | 16+1 16±+1 | 24+1 20+1 |
| Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее Основа Уток | 1127(115) 1078(110) | 343(35) 196(20) | 147(15) 117(12) | 882(90) 882(90) | 392(40) 294(30) |

В наименовании марок обозначения применяются:

1-й класс – для фольгированных материалов для печатных плат

2-й класс – для стеклотканей

3-й класс – для стеклопластиков

4-й класс – для слюдинитов, слюдопластов и миканитов.

В марке ткани указывается номинальная толщина