Температура :: Датчики температуры :: Провода компенсационные, монтажные

Компенсационные провода для подключения термопар ХА, ХК, ЖК, ПП.

Описание: Термоэлектродные провода, компенсационные провода и термопарные провода служат для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам и преобразователям в целях уменьшения погрешности измерения. Так как термоэлектродные провода используются для удлинения выводов термоэлектрических преобразователей (термопар), их называют термоэлектродными удлинительными проводами. Термоэлектродные провода, компенсационные провода и термопарные провода изготавливаются с жилами хромель-алюмель (ХА), хромель-копель (ХК), медь-сплав ТП (П), медь-константант (М), железо-константант (ЖК) и используются для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) с характеристиками ХА (K), ХК (L), ПП (S), ЖК (J). Примечание: Термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ТПР не нуждаются в термоэлектродных проводах, компенсационных проводах или термопарных проводах; при высокой температуре окружающей среды рекомендуется жаропрочный кабель с медными жилами типа КМЖ 2х1. Технические характеристики термоэлектродных проводов, компенсационных проводов и термопарных проводов: Название Материал изоляции и оболочки Рабочая температура ПТВВ ПВХ пластикат И40-13А -40...+70 °С ПТВВТ ПВХ пластикат ИТ-105 -40...+105 °С ПТФФ 200 Экструдированный фторопласт 4МБ -60...+200 °С ПТФФ 250 Сырая колондрированная лента из фторопласта 4Д -60...+250 °С ПТПП Полиимиднофторопластовые пленки типа ПМФ-С-352 сплавленные между собой -196...+300 °С ПТН Стеклонить повышенной нагревостойкости лакированная кремний органическим составом -60...+650 °С Цвета изоляции жил термоэлектродных проводов, компенсационных проводов и термопарных проводов: Материал жилы Цвет изоляции Хромель фиолетовый или черный Копель желтый или оранжевый Алюмель белый Медь красный или розовый Константан коричневый Сплав ТП зеленый Сплав МН синий или голубой Сплав НМ красный + синий Сплав МТ красный + зеленый на белом фоне Схема условного обозначения термоэлектродных проводов, компенсационных проводов и термопарных проводов при заказе: ПТВВ х х хх хх L=х 1 2 3 4 5 6 1 - Название термоэлектродного провода, компенсационного провода 2 - Конструктивное исполнение токопроводящей жилы: Г - гибкая жила; без указания параметра - не гибкая. 3 - Наличие экрана из медной луженой проволоки: Э - с экраном; без указания параметра - без экрана. 4 - Условное обозначение сплавов жил термоэлектродного провода: ХК - хромель-копель (для термоэлектрических преобразователей (термопар) ТХК); ХА - хромель-алюмель (для термоэлектрических преобразователей (термопар) ТХА); М - медь-константан (для термоэлектрических преобразователей (термопар) ТХА); П - медь-сплав ТП (для термоэлектрических преобразователей (термопар) ТПП); ЖК - железо-константан (для термоэлектрических преобразователей ТЖК). 5 - Число и сечение жил термоэлектродного провода (2х1; 2х1,5; 2х2,5) 6 - Количество термоэлектродного провода, компенсационного провода м. Пример заказа компенсационного провода: ПТВВТ Г П 2х1,5 1000 м - провод термоэлектродный с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката ИТ-105 (ПТВВТ), с двумя (2) гибкими (Г) жилами из сплавов медь-сплав ТП (П) сечением 1,5 мм2. Общая длина термоэлектродного провода - 1000