## Стержни текстолитовые, капролоновые

Винипласт листовой
ГОСТ 9639-71

Листы из непластифицированного поливинилхлорида изготавливают из непластифицированной поливинилхлоридной композиции с добавками вспомогательных веществ (стабилизаторы, смазки и т.д.) прессованием плёнок или экструзией. 
Применяются при изготовлении химической аппаратуры, в строительной промышленности, в автомобильной, фото-электропромышленности и других отраслях народного хозяйства. 
Температурный диапазон эксплуатации листов от 0 до + 60°С 
ВН - листы из непластифицированного поливинилхлорида, непрозрачные, неокрашенные или окрашенные, изготовленные методом прессования; 
ВНЭ - листы из непластифицированного поливинилхлорида, непрозрачные, неокрашенные или окрашенные, изготовленные методом экструзии; 
ВД - листы из непластифицированного поливинилхлорида, непрозрачные, неокрашенные или окрашенные, изготовленные методом прессования или экструзии и применяемые в качестве облицовочного материала.

# Основные технические характеристики

ВН, ВНЭ, ВД

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | ВН | ВНЭ | ВД |
| плотность, г/см3 | 1,38 |
| удельное объёмное сопротивление, Ом·см | 1014 - 1016 |
| электрическая прочность, кВ/мм | 45 |
| предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 59,0 (590) | 50,0 (500) | 55,0 (550) |
| относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 17 | 10 | 15 |
| ударная вязкость образцов без надреза, при 0°С | без разрушения | не нормируется |
| температура размягчения по ВИКа, °С, не ниже | 86 | 85 | 75 |
| изменение размеров при подогреве, %, не более | 3 | 5 | 5 |
| монолитность | без пузырей и расслаивания | не нормируется | без пузырей и расслаивания |

Винипласт опасным грузом не является. Может транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки на данном транспорте.
Гарантийный срок хранения в складских помещениях при соблюдении требований к транспортированию и хранению устанавливается 5 лет со дня изготовления.

Стержни электротехнические текстолитовые круглые
ГОСТ 5385-74

Стержни электротехнические текстолитовые круглые представляют собой слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивным связующим.
Стержни применяются в качестве электроизоляционного и конструкционного материала для длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности при температуре от -65°С до +120°С.Стержни прекрасно подвергаются механической обработке и могут быть использованы в качестве втулок, прокладок и других деталей трения.

# Основные технические характеристики

Стержни электротехнические текстолитовые круглые

| Наименование показателя | Ед. изм. | Норма для стержней с диаметром |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 13 | 18 | 25 | 40 | 50 | 60 |
| Плотность | кг/м3 | 1300- 1400 | 1280- 1400 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | МПа | _ | _ | _ | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Водопоглощение после пребывания в дистиллированной воде при температуре (20±2)°С в течение 24 ч, не более | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Стойкость к кратковременному нагреву, не менее | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч, не менее | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | _ | 1*1010 | 1*1010 | 5*109 | 5*109 | 5*109 | 5*109 |
| Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | _ | 1*109 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 |
| Пробивное напряжение параллельно слоям в трансформаторном масле при температуре (20±2)°С, не менее | кВ эфф | _ | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |  |

Стержни не токсичны, не взрывоопасны, относятся к горючим материалам. Длина стержня 550±25 мм. Гарантийный срок хранения стержней – 18 месяцев со дня изготовления.

Стеклопластик профильный марки СПП-ЭУ, ЭИ-Т
ТУ 16-503.180-78

Стеклопластик профильный представляет собой стержни заданного профиля, изготовленные методом непрерывной протяжки через формующую фильеру ровинга, предварительно пропитанного связующим на основе эпоксидных смол.
Стеклопластик профильный применяется в качестве электроизоляционного и конструкционного материала взамен листовых пластиков, что позволяет значительно снизить затраты на механическую обработку материала и заметно увеличить механические и электроизоляционные свойства.
Стеклопластик изготавливается в климатическом исполнении УХЛ - 1 и предназначается к эксплуатации при длительно допустимой рабочей температуре от -60°С до +120°С (для марки СПП-ЭИ-Т) и до +155°С (для марки СПП-ЭУ) в среде воздуха или трансформаторного масла
Стеклопластик профильный марки СПП-ЭИ-Т:
Представляет собой стержни круглого сечения. Применяется для изготовления тяг для электрических выключателей.
Стеклопластик профильный марки СПП-ЭУ:
представляет собой стержни с заданным поперечным сечением и применяется в качестве пазовых клиньев электрических машин.

# Основные технические характеристики

СПП-ЭИ-Т, СПП-ЭУ

| Наименование показателя | Ед. изм. | СПП-ЭИ-Т | СПП-ЭУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | кг/м3 | 1800-2100 | - |
| Ударная вязкость поперек волокон, не менее | кДж/м2 | 260 | 350 |
| Водопоглощение, не более | % | 0,05 | 0,2 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 800 | - |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее: |
| - поперек волокон | МПа | - | 900 |
| - вдоль волокон при температуре (140±2)°С | МПа | - | 120 |
| Электрическая прочность вдоль волокон при частоте тока 50 Гц, не менее: |
| - в исходном состоянии | МВ/м | 2,6 | - |
| - после пребывания не менее 24 ч в дистиллированной воде при температуре (23±2)°С | МВ/м | 1,55 | - |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | 1*1012 | 1*1013 |

Гарантийный срок хранения стеклопластика – 18 месяцев со дня изготовления.

Капролон (полиамид – 6 блочный)
ТУ 6-05-988-87

Капролон - это многофункциональный материал конструкционного и антифрикционного назначения, эффективно применяется в стране и за рубежом свыше 40 лет, обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, хорошо и быстро прирабатывается, в 6 - 7 раз легче бронзы и стали, взамен которых он успешно применяется. 
Изделия из капролона обеспечивают надежную и бесшумную работу устройств и механизмов, как правило, в 1,5 - 2,0 раза снижают износ пар трения, повышая их ресурс.
Материал не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист, имеется гигиенический сертификат на контакт с пищевыми продуктами и питьевой водой.

# Основные технические характеристики

Капролон

| Плотность, г/см3 | 1,15-1,16 |
| --- | --- |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 2300 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 90 |
| Напряжение при относительной деформации сжатия, равной 25% | 110 |
| Изгибающее напряжение при величине равной 1,5 толщины образца, МПа | не менее 80 |
| Твердость по Бринелю, МПа | 150-180 |
| Напряженность работы РхV, МПа*м/с | 15 |
| Морозостойкость, °С | минус 50 |
| Допускаемая рабочая температура ,°С | 1800C - кратковременная 1000C - постоянная |
| Теплостойкость по Мартенсу,°С | 75 |
| Температура плавления, °С | 220 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 10 |
| Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1°С в интервале от 0 °С до 50 °С от -50°С до 0 °С | 9,8х10-5 6,6х10-5 |

Изделия из фторопластов и их применение:
Заготовки из фторопласта-4 общего назначения (стержни, пластины, втулки, диски, профили) предназначаются для изготовления путем механической обработки уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, работающих в интервале температур от – 196°С до + 250°С
Антифрикционные композиции на основе фторопласта-4 (стержни, пластины, втулки, диски, профили из Ф4К20 (добавка 20 % кокса), из Ф4К15М5 (добавка 15 % кокса и 5 % дисульфида молибдена), Ф4С15 (добавка 15% стекловолокна), из Ф4УВ15 (добавка 15 % углеродистого волокна), из Ф4К15УВ5 (добавка 15% кокса и 5% углеродистого волокна), из Ф4М5 (добавка 5% дисульфида молибдена)). Данные заготовки предназначаются для изготовления путем механической обработки различных деталей антифрикционного назначения, в том числе поршневых колец, подшипников скольжения, уплотнительных манжет и т.п., работающих в интервале температур от – 60°С до + 250°С
Трубки, трубы и фасонные части трубопроводов – для транспортировки агрессивных сред за исключением расплавленных щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора
Пленка и лента из фторопласта-4 (марки ИН, ПН, ИО, ЭО) предназначаются для электроизоляции
Материал фторопластовый уплотнительный (ФУМ) - уплотнительный материал для фланцевых и резьбовых соединений. Диапазон температур от – 60°С до + 150°С
Лакоткань на основе фторопласта-4Д предназначена для изготовления транспортерных лент, крупногабаритных защитных клапанов и т.д.

Эбонитовые стержни
ГОСТ 2748-77

Применяются для изготовления деталей электрических приборов, аккумуляторных баков и др. емкостей для агрессивный жидкостей (в производстве некоторых изделий заменяются пластиками, например полистиролом), а также для гуммирования химической аппаратуры. Диаметр стержней от 25 до 60 мм .

Стекло органическое техническое
ГОСТ 17622-72

Техническое органическое стекло представляет собой пластифицированный и непластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты. Техническое органическое стекло предназначено для применения в различных отраслях народного хозяйства. Но также используется в строительстве. Техническое органическое стекло выпускается следующих марок: ТОСП – стекло органическое техническое пластифицированное; ТОСН – стекло органическое техническое не пластифицированное. Листы: 1550 х 1750мм, толщина от 2 до 6 мм .

# Основные технические характеристики

ТОСП, ТОСН

| Показатели | ТОСП | ТОСН |
| --- | --- | --- |
| температура размягчения 1-6 мм | не ниже 92 °C | 110 °C |
| температура размягчения 7-24 мм | не ниже 92 °C | 112 °C |
| ударная вязкость 2,5-4 мм | не менее 8,8 кДж/м2 | 8,8 кДж/м2 |
| ударная вязкость 5-24 мм | не менее 13 кДж/м2 | 15 кДж/м2 |