## Гетинакс, Текстолит, Стеклотекстолит

| Наименование материала | Состав | К. Н. °С | Размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстолит марок А , Б ГОСТ 2910-74 | Хлопчатобумажная ткань, феноло-формальдегидное связующее | 105 | Листы размером(1380х750)± 30 мм ; (1000х750)± 30 мм ; (1000х880)± 30 мм Толщина: от 0,5 до 50мм |
| Конструкционный текстолит ПТК ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, феноло-формальдегидное связующее | 105 | Листы размером (800-950) x (1430±35) мм. Толщина: 0,5- 80 мм . |
| Поделочный текстолит ПТ ГОСТ 5-78 |  |  |  |
| Поделочный текстолит ПТМ ГОСТ 5-72 | Хлопчатобумажная ткань, крезольно-формальдегидное связующее | 125 | Листы размером (450х600)мм Толщина: 0,5 – 80мм |
| Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74 | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее | 155 | Листы размером (930±20) x (1430±20)мм (1000х2000) мм Толщина: СТЭФ – 1,5- 50 мм СТЭФ-1 – 0,5- 50 мм |
| Стеклотекстолит СТЭФ-У |  |  |  |
| Стеклотекстолит СТ-ЭТФ ГОСТ 12652-74 |  | 180 | Листы размером (980±20) x (980±20)мм (930±20) x (1430±20) мм (1000х2000) мм Толщина: СТ-ЭТФ – 0,35-50 мм |
| Стеклотекстолит СТЭФ-П, | Стеклоткань, полупроводящее связующее | 155 | Листы размером (930±20) x (1430±20) мм. Толщина: 0,2- 5,0 мм . |
| Стеклотекстолит СТЭБ ГОСТ 12652-74 | Стеклоткань, эпоксибромированное связующее | 140 | Листы размером (930±20) x (1430±20) мм, 950x1000 мм Толщина: 0,35- 1,5 мм . |
| Гетинакс марки I ГОСТ 2718-74 | Прессованная бумага, термореактивное связующее на основе фенолформальдегидной смол | 120 | Листы размером: (950х950)± 20 мм ; (950х1000)± 20 мм ; (1430х930)±30 Толщина: 0,4 до 50мм |
| Гетинакс марки V 10316-78 | Прессованная бумага, термореактивное связующее на основе совмещенных эпоксидной и фенолформальдегидной смолы |  | Листы размером: (950х950)± 20 мм ; (950х1000)± 20 мм ; (1430х930)± 30 мм . Толщина: от 1 ,0 до 50 мм |
| Гетинакс марки X | Прессованная бумага, термореактивное связующее на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы |  | Листы размером: (950х950)± 20 мм ; (950х1000)± 20 мм ; (1430х930)± 30 мм . Толщина: от 0,4 до 50 мм |
| Гетинакс марки ЛГ | Слои полиэфирной бумаги, термореактивным связующим | 150 | Листы размером: (450-950) х (700-1480)мм Толщина: от 0,5 до 50 мм |

Назначение:

Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1 и СТЭФ-У: Для изготовления деталей электротехнического назначения для работы на воздухе в условиях:- нормальной отн . влажности при (15-35)°С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ;- повышенной влажности при (93±2)%, тем-ре 40±2 °С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Имеют высокую механическую прочность, высокую стабильность электрических свой ств пр и повышенной влажности. СТЭФ-1- отличается более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. СТЭФ-У используется в смеси хладона R -134 a с маслом ХС-22

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ: Для изготовления деталей электротехнического назначения, для работы на воздухе в условиях: - нормальной отн . влажности при (15-35) 0С 45-75% и напряжении свыше 1000 В ; - повышенной влажности при 93(+/-)2%, температуре 40(+/-)2 0С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. СТ-ЭТФ - отличается повышенной теплостойкостью.

Стеклотекстолит СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ: СТЭФ-П - полупроводящий материал для уплотнения статорных обмоток гидрогенераторов. СТЭФ-ПВ - полупроводящий материал для уплотнения обмоток

В наименовании марок стеклотекстолита применяются обозначения:

С - стеклоткань, Т- термоактивное связующее, ЭФ – эпоксифенольное связующее, 1 – однородная мелкая структура, У – унифицированный, ЭБ – эпоксибромированное связующее, П - полупроводящий

# Технические характеристики: стеклотекстолит

| Наименование показателей | Ед. изм . | СТЭФ СТЭФ-1 | СТЭФ-У | СТ-ЭТФ | СТЭФ-П | СТЭБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 220 | 220 | 220 | -- | 220 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, не менее | КДж/м 2 | 50 | 50 | 50 | -- | 50 |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее | кВ | 35 | 35 | 35 | -- | 35 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее для толщины 1,5 мм для толщины 3,0 мм | кВ/мм | 13,1 11,5 | 13,1 11,5 | -- 11,5 | -- | -- 11,5 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление перпендикулярно слоям параллельно слоям | Ом* c м |  |  |  | 1*103-3*106 1*101-9*103 |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более при частоте 50 Гц и (15-35)°С 45-75% при частоте 1*106 Гц после кондиционирования 24ч/23 °С /93%, дистилл . вода |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -- | 0,04 |
| Водопоглощение , не более для толщины 1,5 мм для толщины 3,5 мм | мг | 19 23 | 19 23 | -- 23 | -- | -- 23 |
| Сопротивление раскалыванию для листов 10мм и более | кН/м | 166,6 | 196 | -- | -- | -- |
| Плотность | кг /м3 | 1600-1900 | 1700-1900 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1700-1900 |

Назначение:

Текстолит марки А : Для изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками или работающих при трении (втулки, кулачки и т.п.) Как электроизоляционный материал текстолит применяется для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50 Гц. Длительно допустимая рабочая температура от -65 °С до +105°С.

Текстолит марки В : То же что и марка А, но имеет повышенные механические свойства и чаще применяется как конструкционный материал.

Конструкционный текстолит ПТК: Для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения, колец.

Поделочный текстолит ПТ: Для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках.

Поделочный текстолит ПТМ: для изготовления вкладышей подшипников прокатных станов и других изделий технического назначения

В наименовании марок текстолита применяются обозначения:

А – электроизоляция при работе на воздухе и в трансформаторном масле

В – повышенные механические свойства, ПТ – поделочный текстолит, К – конструкционный

Технические характеристики: текстолит

| Наименование показателей | Ед. изм . | Текстолит | ПТК | ПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  |  |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 90 | 100 | 152 | 142 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | 45 | - | - |
| Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, не менее | МПа | - | - | 160 | 155 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее | КДж/м 2 | с надрезом 7,8 | 36 | 36 |
| Водопоглощение , не более для листов толщиной 3,5 мм | % мг | - 166 | - 255 | 0,7 - | 0,7 - |
| Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23 °С /93%, не менее, для листов толщиной до 8,0 мм | Ом* м | 1*106 | - | - |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее | кВ | 15 | - | - |
| Плотность | кг /м3 | 1300-1450 | 1300-1400 | 1300-1400 |

Назначение:

Гетинакс марки I: для применения в низковольтной технике до 1000 В для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды и в трансформаторном масле

Гетинакс марки V : Как электроизоляционный материал применяется в условиях нормальной относительной влажности воздуха и в трансформаторном масле при напряжении свыше 1000 В и частоте тока до 106 Гц.

Гетинакс марки X : Как электроизоляционный материал применяется в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды и в трансформаторном масле при напряжении до 1000 В.

Гетинакс ЛГ: в качестве электроизоляционного материала для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности, а также в условиях повышенной влажности 93% при температуре 40оС. Длительно допустимые рабочие температуры от минус 65оС до 150оС.

Технические характеристики: гетинакс

| Наименование показателя | Ед. изм | Норма для марки | ЛГ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | V | Х |  |
| Плотность | кг /м3 | 1300-1400 | 1250-1350 |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 135 |  |  | 130 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 120 | 80 | - | 100 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С /93% для листов толщиной до 4 мм , не менее | Ом* м | 1*106 | 60 | 60 | 1*108 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, после кондиционирования в условиях 96 ч/105 °С /20%, не более | -- | -- | - | 5*1010 | 0,05 |
| Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90 °С /трансформаторное масло, не менее | кВ | 16 | - | - | 40 |

Назначение:

Стеклотекстолит фольгированный марки СФ

для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85°С.

Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У

для производства практически любой бытовой и промышленной радиоаппаратуры

В наименовании фольгированных применяются обозначения:

С – стеклотекстолит, Ф – фольгированный , ОН – общего назначения, У - содержит бромсодержащую добавку и относится к классу негорючих пластиков, Г – гальваностойкая фольга

| Наименование материала | Состав | Размеры |
| --- | --- | --- |
| Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78) | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм. | Листы размером: 920x1030 мм Толщина: от 0,5 до 3,0 мм |
| Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее Облицован с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм. | Листы размером: : (920х10З0) ±30мм. Толщина: от 0,5 до 3,0 |

# Технические характеристики

| Наименование показателей | СФ | СОНФ-У |
| --- | --- | --- |
| Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования, Ом, не менее: |
| - 96 ч/40 °С /93% | 5*1010 | 5*1011 |
| - 1 ч/100 °С /20% | 109 | 109 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1МГц после кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более | 0,035 | 0,025 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц после кондиционирования в условиях 96 ч/40 °С /93%, не более | 5,5 | 5,4 |
| Водопоглощение , мг, не более, при толщине, мм: |
| - до 1,5 | 20 | 19 |
| - 2,0 | 21 | 19 |
| - 2,5 | 22 | -- |
| - 3,0 | 25 | -- |
| Прочность на отслаивание фольги (на ширину полоски 3 мм ), Н, не менее: |
| - в исходном состоянии | 4,5 | 4,6 |
| - после воздействия паров трихлорэтилена | 4,5 | 4,3 |
| - после воздействия гальванического раствора | 3,6 | 4,1 |
| - после воздействия теплового удара 20 с/260 °С / кремнийорганическая жидкость | 4,5 | 4,6 |
| - после воздействия сухого тепла 336 ч/120 °С /20% | 4,2 | -- |
| Прочность на отрыв контактной площадки, Н, не менее | 60 | -- |
| Время устойчивости к возд . теплового удара при температуре (260±5)° С , с., не менее | 20 | 60 |
| Степень штампуемости для толщин в мм, не более, в условиях М/60-70 °С /20%: |
| - 0,8 | -- | 1,3 |
| - 1,0 | -- | 1,5 |
| - 1,5; -2,0 | -- | 1,0 |
| Горючесть | -- | V-0 |